UL 10064 FEP or PFA Hook Up Wire

Product Description：

●   Conductor: Soild or Standed, Bare/ Tin/ Sliver Plated copper

●   Insulation: FEP or PFA

Construction：

General Cable

Application：

For internal wiring of electronic appliances

| UL Style | Conductor |  | Insulation Thickness | Overall Diameter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AWG | No./mm | mm | mm |
| UL10064 | 38 | 7/004 | ≧0.05 | 0.23±0.02 |
|  | 36 | 7/0.05 |  | 0.26±0.02 |
|  | 35 | 7/0.06 |  | 0.29±0.02 |
|  | 34 | 7/0.07 |  | 0.32±0.03 |
|  | 32 | 7/0.08 |  | 0.35±0.03 |
|  | 30 | 7/0.10 |  | 0.41±0.04 |
|  | 28 | 7/0.12 |  | 0.47±0.04 |
|  | 26 | 7/0.16 |  | 0.60±0.04 |
|  | 24 | 7/0.20 |  | 0.73±0.05 |
|  | 22 | 7/0.254 |  | 0.89±0.06 |